Специальные материалы для ремонта, защиты

гидроизоляции и отделки строительных конструкций

info@haeny.ru

www.haeny-master.ru

РЕОДИН 360 (RE360)

Нормативный документ ТУ  08.91.19-001-27946320-2019

Описание продукции:

добавка нового поколения на основе высококачественного комплексного поликарбоксилатного  эфира, стабилизаторов и поверхностно-активных веществ. Относится к виду  пластифицирующих – водоредуцирующих, относятся к классу суперпластификаторов и ускорителетелей твердения. Применяется для товарного бетона, ЖБИ и топпингов.

Область применения:

Рекомендуется применять при производстве литых самоуплотняющихся бетонов;

бетонных смесей, предназначеных для изготовления предварительно напряженных несущих конструкций;

монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций из тяжелого и мелкозернистого бетона, твердеющих в нормальных условиях или с применением электропрогрева, ТВО

Применение добавки позволяет:

Повысить подвижность бетонных смесей от П1 до П5 при постоянном В/Ц, обеспечить сохранение подвижности бетонной смеси в течение 1-2 часов, получать высокую стойкость к расслоению бетонных и растворных смесей, улучшить удобоукладываемость бетонной и растворной смеси;

Повысить прочность и долговечность бетона, улучшить качество поверхности изделий и конструкций.

Технические характеристики:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость; темно-коричневого цвета |
| Плотность (кг/м3) | 1 040 ± 10 |
| Водородный показатель, pH | 4-7 |

Производство работ:

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требований к бетонной смеси и составляет от 0,2% до 1,2% по готовому продукту от массы цемента. Добавляется в воду затворения или одновременно с подачей воды затворения в бетонный смеситель. Недопустимо введение добавки в сухую бетонную смесь до смешивания компонентов с основным количеством воды затворения.

Хранение:

Добавка должна храниться в емкостях при температуре не ниже +5 гр.С.Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 10-25° гр.С. – 12 месяцев.

Транспортировка и сведения об упаковке:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Продукция может поставляться в любых емкостях по согласованию сторон  (бочки 220 л, пластиковых кубитейнерах 1000 л, а так же наливом в автоцистернах и т.д.)