Специальные материалы для ремонта, защиты

гидроизоляции и отделки строительных конструкций

info@haeny.ru

www.haeny-master.ru

РЕОДИН 205 (RE205)

Нормативный документ ТУ  08.91.19-001-27946320-2019

Описание продукции:

Добавка представляет собой смесь модифицированых лигносульфонатов, полиметиленнафталинсульфонатов, поверхностно-активных веществ и стабилизаторов.

Область применения:

Рекомендуется применять при производстве товарных бетонов, монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций из тяжелого и мелкозернистого бетона класса В7,5 и выше. Универсальный продукт, который можно применять для производства товарных бетонов, бетонных и железобетонных изделий и конструкций, твердеющих как в естественных условиях, так и при ТВО.

Применение добавки позволяет:

Повысить подвижность бетонных смесей от П1 до П5 при постоянном В/Ц, обеспечить сохранение подвижности бетонной смеси в течение 2 часов, получать высокую стойкость к расслоению бетонных и растворных смесей, улучшить удобоукладываемость бетонной и растворной смеси;

Повысить прочность и долговечность бетона, увеличить раннюю распалубочную прочность, улучшить качество поверхности изделий и конструкций, увеличить показатели бетона по морозостойкости и водонепроницаемости, снизить расход цемента на 10-15%, снизить истираемость бетона.

Технические характеристики:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость; темно-коричневого цвета |
| Плотность (кг/м3) | 1 130 ± 10 |
| Водородный показатель, pH | 4-6 |

Производство работ:

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требований к бетонной смеси и составляет от 0,8% до 1,2% по готовому продукту от массы цемента. Добавляется в воду затворения или одновременно с подачей воды затворения в бетонный смеситель. Недопустимо введение добавки в сухую бетонную смесь до смешивания компонентов с основным количеством воды затворения.

Хранение:

Добавка должна храниться в емкостях при температуре не ниже +5 гр.С.Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 10-25° гр.С. – 12 месяцев.

Транспортировка и сведения об упаковке:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Продукция может поставляться в любых емкостях по согласованию сторон   (пластиковых кубоконтейнерах 1000 л, а так же наливом в автоцистернах и т.д.)