Специальные материалы для ремонта, защиты

гидроизоляции и отделки строительных конструкций

info@haeny.ru

www.haeny-master.ru

РЕОДИН 420C (RE420C)

Нормативный документ ТУ  08.91.19-001-27946320-2019

Описание продукции:

Добавка представляет собой смесь ускоритель для растворных и бетонных смесей при твердении в естественных условиях. Не обладает пластифицирущим эффектом.  Обеспечивает раннюю кинетику набора прочности бетонов и растворов.

Область применения:

при производстве товарных бетонов и растворов в естественных условиях; монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций из тяжелого и мелкозернистого бетона класса В7,5 и выше; монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций из бетона на пористых заполнителях. Не рекомендуется использовать в изделиях с предварительно-напряженной арматурой.

Применение добавки позволяет:

Обеспечивает раннюю кинетику набора прочности бетонов и растворов; получать высокую стойкость к расслоению бетонных и растворных смесей; увеличить прочность и долговечность бетона; снизить истираемость бетона.

Технические характеристики:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость; темно-коричневого цвета |
| Плотность (кг/м3) | 1 300 ± 10 |
| Водородный показатель, pH | 5-7 |

Производство работ:

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требований к бетонной смеси и составляет от 1,5% до 3,0% по готовому продукту от массы цемента. Добавляется в воду затворения или одновременно с подачей воды затворения в бетонный смеситель. Недопустимо введение добавки в сухую бетонную смесь до смешивания компонентов с основным количеством воды затворения.

Хранение:

Добавка должна храниться в емкостях при температуре не ниже +5 гр.С.Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 10-25° гр.С. – 12 месяцев.

Транспортировка и сведения об упаковке:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Продукция может поставляться в любых емкостях по согласованию сторон  (пластиковых кубоконтейнерах 1000 л, а так же наливом в автоцистернах и т.д.)