Специальные материалы для ремонта, защиты

гидроизоляции и отделки строительных конструкций

info@haeny.ru

www.haeny-master.ru

Защитная пропитка

Реодин 2010 (RE2010)

Нормативный документ ТУ 08.91.19 - 001 - 27946320- 2019

Описание продукции:

Защитная пропитка Реодин 2010 представляет собой пленкообразующее средство на основе водных дисперсий полимерных смол и модификаторов.

Преимущества:



▪ Защита бетона от высыхания — снижение усадочных трещин, высокие прочностные характеристики, снижение пылеобразования, повышение износостойкости, снижение проницаемости поверхностного слоя;

▪ Для нанесения используется распылитель — удобство применения;

▪ Наносится на свежеуложенный бетон — экономия времени;

▪ Не требует дополнительных мероприятий по уходу за бетоном (укрытие ПЭ пленкой, орошение водой);

▪ Небольшой расход средства на 1 м2 бетонной поверхности — экономия материала

- В отличии от парафиносодержащих средств не требует очистки перед нанесением последующего слоя другого материала.

Технические характеристики:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость |
| Плотность (кг/м3) | 0,98±0.02 |
| Диапазон температур применения | От +5 до +40С |

Рекомендации по применению:

Реодин 2010  –  готовый к применению материал, который наносится при помощи соответствующего распылительного устройства (пульверизатор высокого давления, предпочтительно с плоской форсункой размером 1 мм) на бетон до начала схватывания.  Примечание: защитный эффект данного средства во многом зависит от равномерности и цельности нанесённой плёнки. Необходимо устранить наличие воды на поверхности до нанесения материала. На вертикальные поверхности, которые не будут впоследствии покрыты слоем другого материала, можно наносить Реодин 2010  непосредственно после удаления опалубки. Расход материала зависит от вида, качества поверхности и ее состоянии и может достигать 200-250 г/м2. Время высыхания зависит температуры окружающей среды и составляет около 30 минут.

Хранение:

Защитная пропитка должна храниться в емкостях при температуре не ниже +5С.

Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.  Барботаж необходим только перед нанесением после длительного хранения.

Срок хранения в условиях сухого склада. – 12 месяца.

В случае замерзания продукт становится непригодным к использованию.

Транспортировка и сведения об упаковке:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Продукция может поставляться в любых емкостях по согласованию сторон.