Специальные материалы для ремонта, защиты

гидроизоляции и отделки строительных конструкций

info@haeny.ru

www.haeny-master.ru

Разделительная смазка Реодин 1075 (RE1075)

Нормативный документ ТУ 08.91.19 - 001 - 27946320- 2019

Область применения:

Реодин 1075 представляет собой низковязкую прозрачную маслянистую жидкость. Состав специально разработан для обеспечения легкого и полного отделения бетона от формы, способствует существенному повышению качества поверхности бетона, которая становится гладкой и однородной и на которой полностью отсутствуют поры. Реодин 1075 разработан для стальных форм, подверженных коррозии в процессе производства сборных элементов. Может наноситься на вертикальную или горизонтальную опалубку. Кроме того Реодин 1075 может применяться при тепловлажностной обработке. Состав может использоваться для производства широкого спектра сборных железобетонных конструкций (включая сложные) при температуре форм не более 80 °C.

Преимущества:

▪ Предотвращает и устраняет образование пятен ржавчины на стальных формах.

▪ Благодаря низкой вязкости возможно наносить распылителем — снижение времени нанесения.

▪ Легкое отделение изделия от формы — ускорения распалубки и очистки форм, увеличение срока службы опалубки.

▪Обеспечивает улучшенные характеристики поверхности изделий

▪ Готов к применению.

▪ Применим для всех видов бетона.

▪Используется при тепловлажностной обработке.

▪ Может использоваться при температуре форм до 80 °C.

Технические характеристики:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость; темно-коричневого цвета |
| Плотность (кг/м3) | 0,92±0,02 |
| Максимальное количество хлоридов, % | Менее 0,1% |

Рекомендации по применению:

Реодин 1075  –  готовый к применению материал, который может наноситься

распылением, кистью или валиком на все типы форм. При распылении необходимо тщательно следить за тем, чтобы покрытие было достаточно плотным и ровным. Распыление необходимо производить на достаточном расстоянии от формы с тем, чтобы получить равномерную и однородную толщину пленки. В процессе распыления важно поддерживать в распылителе достаточно высокое давление(4-5 бар), а также обеспечить плотность соединений распылителя и особенно сопла, что позволит избежать образования капель. При использовании переносных распылителей наилучшие результаты обеспечиваются примене-нием щелевого сопла с нанесением материала под углом 65 - 80. Рекомендуемый расход 0,035-0,040 кг/м2

Хранение:

Смазка должна храниться в емкостях при температуре от -40° С до +40° С.

Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.  Срок хранения в условиях сухого склада. – 24 месяца.

Транспортировка и сведения об упаковке:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Продукция может поставляться в любых емкостях по согласованию сторон  (бочки 220 л, пластиковых кубитейнерах 1000 л, а так же наливом в автоцистернах и т.д.)