Специальные материалы для ремонта, защиты

гидроизоляции и отделки строительных конструкций

info@haeny.ru

www.haeny-master.ru

РЕОДИН 410 (RE410)

Нормативный документ ТУ  08.91.19-001-27946320-2019

Описание продукции:

Добавка представляет собой смесь модифицированных лигносульфонатов с добавлением противоморозного компонента и поверхно-активных веществ, регулирующих сохраняемость подвижности до 2-х часов и более. Существенно улучшает удобоукладываемость бетонных смесей,  а также обеспечивает раннюю кинетику набора прочности бетонов и растворов. Является зимним противоморозным комплексом. Применяется только для «теплого» бетона.

Область применения:

при производстве товарных бетонов и растворов в зимний период транспортируемых в естественных условиях до -20ОС и твердеющих с применением электропрогрева; монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций из тяжелого и мелкозернистого бетона класса В7,5 и выше; монолитных бетонных и железобетонных изделий и конструкций из бетона на пористых заполнителях

Применение добавки позволяет:

повысить подвижность бетонных смесей от П1 до П5 при постоянном В/Ц; обеспечить транспортирование бетонной смеси при температуре до -20ОС в течении 2-3 часов; получать высокую стойкость к расслоению бетонных и растворных смесей; увеличить прочность и долговечность бетона; снизить истираемость бетона.

Технические характеристики:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость; темно-коричневого цвета |
| Плотность (кг/м3) | 1 210 ± 10 |
| Водородный показатель, pH | 4-6 |

Производство работ:

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010.

Дозировки добавки зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требований к бетонной смеси и составляет от 0,8% до 1,3% по готовому продукту от массы цемента. Добавляется в воду затворения или одновременно с подачей воды затворения в бетонный смеситель. Недопустимо введение добавки в сухую бетонную смесь до смешивания компонентов с основным количеством воды затворения.

Хранение:

Добавка должна храниться в емкостях при температуре не ниже +5 гр.С.Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре 10-25° гр.С. – 12 месяцев.

Транспортировка и сведения об упаковке:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Продукция может поставляться в любых емкостях по согласованию сторон  (пластиковых кубоконтейнерах 1000 л, а так же наливом в автоцистернах и т.д.)