Специальные материалы для ремонта, защиты

гидроизоляции и отделки строительных конструкций

info@haeny.ru

www.haeny-master.ru

Лак для бетона (RE3000)

Нормативный документ ТУ 08.91.19 - 001 - 27946320- 2019

Описание продукции:

Высококачественная прозрачная пропитка на основе растворителя для минеральных оснований.

Основа 100% смола и ингибитор УФ излучения. Герметизирует поры поверхности и предотвращает проникновение воды в такие основания как бетон, натуральный камень, кирпич, штукатурка. Выявляет натуральный цвет камня – эффект «мокрого камня».

Преимущества:



▪ Обладает способностью глубокого проникновения в поверхность

▪ При высыхании образует абсолютно прозрачную пленку, не желтеющую от ультрафиолета

- Обладает гидрофобизирующим (водоотталкивающим) эффектом

▪ Предохраняет основания от проникновения воды, обеспечивая, тем самым защиту от моющих средств, антигололедных реагентов и других химикатов

▪ Обладает хорошими барьерными функциями против диоксида углерода

▪ Повышает износостойкость поверхности, стойкость покрытий к загрязнениям

- Облегчает очистку поверхностью

- Служит значительно дольше пропиток на водной основе

- Имеет оптимальную паропроницаемость

- Возможна последующая окраска поверхности

Технические характеристики:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость |
| Плотность (кг/м3) | 0,9±0.02 |
| Концентрация (сухой остаток) | 20% |

Рекомендации по применению:

Реодин 3000  –  готовый к применению материал.  Основание должно быть прочным (прочность 1,5-2 МПа), чистым и сухим. Процесс нанесения лака должен вестись быстро и безостановочно. Реодин 3000 может наноситься в два слоя. Расход на один слой составляет 100-150 мл/м2, в зависимости от пористости основания. Нанесение может осуществляться кистью, роликом, или распылителем. Избегать образования луж. Следующий слой можно наносить через 4 часа. Второй слой повысит защитные свойства покрытия. Покрытие готово к пешеходным нагрузкам через 24 часа и к легкому транспортному движению через 72 часа. При нанесении лака необходимо обеспечить проветривание помещения. При работе с Реодин 3000 необходимо использовать респиратор.

Хранение:

Защитная пропитка должна храниться в емкостях при температуре не ниже +5С.

Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения в условиях сухого склада. – 12 месяца.

Транспортировка и сведения об упаковке:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Продукция может поставляться в любых емкостях по согласованию сторон.